RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO – voci di capitolato

1. TERRAZZE E BALCONI

- Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali la scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm.  Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc..

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera di prodotto per il trattamento del ferro d’armatura da applicare previa preventiva pulizia dello stesso mediante spazzolatura a ferro bianco SA 2 ½, del passivante cementizio sandtex fixbeton pass quale premiscelato cementizio in polvere a base di particolari leganti idraulici, resine sintetiche, inerti quarziferi e additivi chimici con un pH 13 un tempo di  lavorabilità pari a 60 minuti a 20 °C utilizzato come boiacca per la protezione dei ferri di armatura dai danni provocati dalla corrosione.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera malta cementizia tixotropica fibrorinforzata sandtex fixbeton tx, EN 1504-3 Classe R4, resistenza a compressione pari a 60-78 N/mm2(28 gg) resistenza a flessione pari a 8,5-9,5 N/mm2(28 gg), modulo elastico pari a 24.000-30.000 N/mm2(28 gg), adesione al calcestruzzo (trazione diretta ) >2 N/mm2(28 gg) e una carbonatazione nel tempo pari a mm 1,5 in 8 anni. Applicare con spessori di 2–3 cm per volta in adeguata successione; su superfici ampie prevedere una rete in acciaio. sandtex fixbeton tx  dovrà essere applicata previa bagnatura delle superfici e applicata con cazzuola o a spruzzo. Consumo 1,9 kg /m2/mm.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

- Fornitura e posa in opera di prodotto per la rasatura di tutte le superfici in calcestruzzo con il rasante sandtex fixbeton ra o sandtex fixbeton ra bianco resistente agli agenti atmosferici con elevate resistenze meccaniche e applicabile in strati compresi da 1 mm fino a 4 mm.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

- Fornitura e posa in opera di  protettivo uniformante per calcestruzzo a vista con azione frenante del processo di carbonatazione sandtex unibeton, a base di resina terpolimera in dispersione, alcaliresistente, pigmenti selezionati resistenti ai raggi UV (7 nella scala blu – Norme UNI 8097), cariche minerali e fungicida battericida ad azione permanente ad ampio spettro; permeabilità al vapore d’acqua non inferiore a 55 g/m2-24 h ( norme DIN 53122), idrorepellenza, adesione al supporto non inferiore ai 13 kg/cm2. Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo con un intervallo minimo di 6 ore tra le due mani, di cui la prima va diluita con il 40% d’acqua e la seconda con il 20% d’acqua. Consumo medio 0,15 l/m2 previa una mano di sottofondo sandtex stabilizer per un consumo medio di 0,15-0,20 l/m2.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

- Fornitua e posa in opera di prodotto per la pitturazione della ringhiera in ferro mediante l’applicazione dello smalto all’acqua non ingiallente per esterni ed interni sandtex glazer fl/fo (lucido/opaco), costituito principalmente da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti stabili ai raggi UV, fungicidi e battericidi ad ampio spettro, resistente all’abrasione permeabile al vapore d’acqua, conforme alle norme HACCP in vigore, per un consumo medio di 0,12 l//m2 previa applicazione di una mano di sottofondo universale sandtex universal diluito con 15% di diluente nitro, con un consumo medio di 0,1 l/m2.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

#### Trattamento di impermeabilizzazione elastica con VANDEX BB 75 E, prodotto cementizio inorganico composto da VANDEX BB 75 da miscelare con apposito additivo elasticizzante VANDEX PK 75, per l’impermeabilizzazione di strutture in muratura o in calcestruzzo creando uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino a 7 atm. Il prodotto dovrà essere esente da efflorescenze, avere a 20 °C una resistenza alla lacerazione non inferiore a 0,8 MPa ed un allungamento a rottura non inferiore al 20%, e consentire di coprire fessure fino a 0,5 mm così come. La stesura dovrà essere effettuata in due strati da 2 kg/m² ciascuno, applicati fresco su fresco per uno spessore complessivo di 2 mm su un supporto adeguatamente preparato e pulito. È necessario fornire adeguata protezione da condizioni atmosferiche avverse durante la presa.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.