RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - voci di capitolato

4. BANCHINE PORTUALI E PONTILI MARINI

- Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali la scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm.  Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera di prodotto per il trattamento del ferro d’armatura da applicare previa preventiva pulizia dello stesso mediante spazzolatura a ferro bianco SA 2 ½ , del passivante cementizio sandtex fixbeton pass quale premiscelato cementizio in polvere a base di particolari leganti idraulici, resine sintetiche, inerti quarziferi e additivi chimici con un ph 13 un tempo di  lavorabilità pari a 60 minuti a 20 °C utilizzato come boiacca per la protezione dei ferri di armatura dai danni provocati dalla corrosione.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera malta cementizia tixotropica fibrorinforzata sandtex fixbeton tx, EN 1504-3 Classe R4, resistenza a compressione pari a 60-78 N/mm2 (28 gg), resistenza a flessione pari a 8,5-9,5 N/mm2 (28 gg), modulo elastico pari a 24.000-30.000 N/mm2 (28 gg), adesione al calcestruzzo (trazione diretta ) >2 N/mm2 (28 gg) e una carbonatazione nel tempo pari a mm 1,5 in 8 anni. Applicare con spessori di 2–3 cm per volta in adeguata successione; su superfici ampie prevedere una rete in acciaio. sandtex fixbeton tx dovrà essere applicata previa bagnatura delle superfici a cazzuola o a spruzzo. Consumo 1,9 kg /m2/mm.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.

- Fornitura e posa in opera del cemento osmotico a penetrazione capillare VANDEX SUPER, EN 1504-3 Classe R3, composto di cemento Portland grigio, sabbie di quarzo selezionate e particolari chimici attivi per il trattamento di impermeabilizzazione strutturale di manufatti in calcestruzzo esistenti o nuovi maturati 28 gg adeguatamente preparati, applicato fresco su fresco. Il prodotto potrà essere applicato su sistemi sottoposti alla pressione idrica positiva e negativa fino a 14,5 atm, essere omologato per l’applicazione in serbatoi a diretto contatto con l’acqua potabile e resistere anche in ambienti aggressivi come quelli delle vasche degli impianti di depurazione e per la protezione e l’impermeabilizzazione di quelli in acqua di mare. Il materiale potrà essere applicato a pennello, a spazzolone o a spruzzo per un consumo complessivo nelle due mani di circa 1,5 kg/m2 e dovrà essere protetto dal sole e dal vento; dopo la presa le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 5 gg. L’applicazione a spruzzo dovrà essere eseguita con un’attrezzatura ad aria compressa che  dovrà raggiungere una pressione di almeno 5 atm rilasciando 500 l/min, Il primo strato di VANDEX SUPER dovrà essere applicato con movimenti circolari tenendo l’ugello dello spray a 90° dal supporto e in modo uniforme; il materiale dovrà essere poi livellato con un pennello adatto per aumentare l’aggrappo al supporto; il secondo strato dovrà essere applicato quando il primo è ancora bagnato senza danneggiarlo. Lo strato finale potrà essere lasciato direttamente come finitura a spray. La ditta produttrice dovrà essere certificata ISO 9001, il materiale dovrà essere in possesso della certificazione BBA ed essere marcato CE.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa.