RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - voci di capitolato

5. PILASTRI – MURATURE –FONDAZIONI

- Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm. Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc..

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera, previa adeguata pulizia del ferro mediante spazzolatura a ferro bianco SA 2½, di sandtex epofix rg resina epossidica bicomponente a base epossiamminoamminica, esente da solventi, contenente inibitori di corrosione e priva di cariche per la protezione dei ferri di armatura negli interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo, con un peso specifico a 23±3 °C di 1,25 kg/l e una adesione su Fe/acciaio (test a strappo) sabbiato SA 2 ½ ≥ 6 MPa e una adesione al cls (test a strappo) ≥ 3 MPa 100% coesiva. L’applicazione dovrà essere eseguita a pennello e se non immediatamente ricoperta con la malta da ripristino entro un’ora dovrà essere spolverata da un sabbiolino di quarzo per migliorare la successiva adesione della malta al ferro. La ditta produttrice dovrà essere in possesso della certificazione ISO 9001.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera di sandtex fixbeton bl/f malta strutturale reoplastica a colare a ritiro compensato per ripristini strutturali che dopo miscelazione risulta perfettamente colabile adatta per operazioni dì restauro in cassero, marcata CE -EN 1504-3 Classe R4, con resistenza a compressione pari a 70-80 N/mm2 (28 gg) resistenza a flessione pari a 10 -11,5  N/mm2 (28 gg) , modulo elastico pari a 28.000-35.000 N/mm2 (28 gg) e un’adesione al calcestruzzo 2,5 N/mm2 (28 gg), carbonatazione nel tempo pari a 1 mm in 8 anni, 2,5 mm in 18 anni, 4,5 mm in 25 anni, resistenza alla penetrazione CO2  di 9.500 µ, resistenza alla diffusione vapore di 60 µ. Spessori consigliati 10–50 mm (rete acciaio); resa 19 kg/m2/cm.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera di prodotto uniformante per calcestruzzo a vista, con azione frenante del processo di carbonatazione sandtex unibeton, a base di resina terpolimera in dispersione, alcaliresistente, pigmenti selezionati resistenti ai raggi UV (7 della scala dei blu – Norme UNI 8097), cariche minerali e fungicida battericida ad azione permanente ad ampio spettro; permeabilità al vapore d’acqua non inferiore a 55 g/m2 – 24 h (Norme DIN 531222), idrorepellenza, adesione al supporto non inferiore al 13 kgf/cm2. Applicazione a due mani a pennello, rullo o spruzzo con un intervallo minimo di 6 ore tra le due mani, di cui la prima va diluita con il 40% d’acqua e la seconda con il 20% d’acqua, per un consumo medio 0,15 l/m2, previa una mano del di sottofondo sandtex stabilizer, con un consumo medio di 0,15-0,20 l/m2.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa