RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - voci di capitolato

6. GALLERIE – VIADOTTI

- Preparazione del supporto mediante pulizia accurata tramite mezzi opportuni quali scalpellatura, spazzolatura, sabbiatura, idrolavaggio fino ad ottenere un supporto sufficientemente ruvido e con delle asperità di almeno ½ cm.  Eliminazione delle parti di materiale friabile, sporcizie, ecc..

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera, previa adeguata pulizia del ferro mediante spazzolatura a ferro bianco SA 2½, di sandtex epofix rg, resina epossidica bicomponente a base epossiamminoamminica, esente da solventi, contenente inibitori di corrosione e priva di cariche per la protezione dei ferri di armatura negli interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo, con  un peso specifico a 23 ±3 °C di 1,25 kg/l e una adesione su Fe/acciaio (test a strappo) sabbiato SA 2 ½ ≥ 6 MPa e una adesione al cls (test a strappo) ≥ 3 MPa 100% coesiva. L’applicazione dovrà essere eseguita a pennello e se non immediatamente ricoperta con la malta da ripristino entro un’ora dovrà essere spolverata da un sabbiolino di quarzo per migliorare la successiva adesione della malta al ferro. La ditta produttrice dovrà essere in possesso della certificazione ISO 9001.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa

- Fornitura e posa in opera di sandtex fixbeton 3cm, malta cementizia reoplastica fibrorinforzata bicomponente antiritiro anticorrosione superadesiva di altissima protezione e durabilità, contenete inibitori di corrosione migratori e di contatto, marcata CE - EN 1504-3 Classe R3, con resistenza a compressione pari a 40 N/mm2 (28 gg) resistenza a flessione pari a 10 N/mm2 (28 gg) e un modulo elastico pari a 18N/mm2 (28 gg), adesione al calcestruzzo 2,4 N/mm2 (28 gg),  carbonatazione nel tempo pari a mm 0,8 in 8 anni, 2,0 mm in 18 anni, 3,9 mm in 25 anni per il ripristino e rinforzi  strutturali su calcestruzzo deteriorato e murature. sandtex fixbeton 3cm  può essere applicata a cazzuola o a spruzzo, con spessori consigliati 3–32 mm. Per grossi spessori e su ampie superfici è bene prevedere sempre una rete di contrasto fissata su monconi di acciaio al supporto. sandtex fixbeton 3cm contiene inibitori di corrosione migratori e di contatto e una buona permeabilità all’acqua. Resa 20 kg/m2/cm.

Fornitura e posa compresi oneri e utili di impresa