Voce di capitolato per l’applicazione di VANDEX EXPASEAL N

Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo per giunti di ripresa di getto composto da una gomma di cloroprene idrofilo con proprietà di rigonfiamento reversibile e un’elevata flessibilità da fissare al supporto dopo idonea preparazione mediante chiodatura con circa 4 – 5 chiodi per m oppure incollato alla struttura con VANDEX UNIFLEX cosi come VANDEX EXPASEAL N o prodotto di pari o superiori caratteristiche. VANDEX EXPASEAL N dovrà essere adatto a stare a contatto con l’acqua di mare e agli sbalzi di marea.

Caratteristiche:

Resistenza alla trazione: 1.2 MPa

Allungamento a rottura: 525%

Capacità di dilatazione: ≥ 155% in peso

Temperatura di applicazione da -15°C fino a + 50°C

Dimensione 20 x 10 mm

Resistenza alla pressione idrica fino a 2.5 bar

La ditta produttrice dovrà essere certificata ISO 9001 e il prodotto applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica. Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali lavorazioni di preparazione, al m², €……….