Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex epofix epc/n

Fornitura e posa in opera di prodotto a base di resine epossidrocarboniche senza solventi per la realizzazione di membrane impermeabilizzanti d’elevato spessore per il rivestimento e la protezione di manufatti in calcestruzzo e/o strutture in acciaio immerse in acque nere e acque salate e comunque dove sono presenti condizioni che favoriscono la corrosione cosi come sandtex epofix epc/n o prodotto di pari o superiori caratteristiche.

Caratteristiche:

Residuo secco in volume e in peso:	> 98%

Resistenza alle temperature:		80°C  a secco

≤ 40°C in immersione

Tempo di lavorabilità:			30 - 45 min. a 20°C

Umidità dell’ambiente  all’applicazione:	max 80 %

Tempo di essicazione:			fuori polvere dopo 4 – 6 ore

secco al tatto dopo 9 -12 ore,

completamente indurito dopo 7 gg.

Aspetto del rivestimento:			liscio e semiopaco

Il consumo di sandtex epofix epc/n sarà di 1.4 kg/m2 per uno spessore di 1 mm di film secco. Se necessario prevedere  l’utilizzo del sandtex diluente ep in misura del 5% - 10 % a seconda del tipo di applicazione. Il ferro prima dell’applicazione del prodotto deve essere accuratamente pulito fino al grado SA2 ½.

- Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e la ditta produttrice certificata ISO 9001.

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali lavorazioni di preparazione, al m², € …….