Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex epofix rg

Fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente a base epossiamminoamminica, esente da solventi, contenente inibitori di corrosione e priva di cariche per la protezione dei ferri di armatura negli interventi di ripristino e ricostruzione del calcestruzzo cosi come il sandtex epofix rg o prodotto di pari o superiori caratteristiche. L’applicazione dovrà essere eseguita previo trattamento di pulizia dalle macchie di grasso, ruggine e incrostazioni di cemento. Si consiglia  l’impiego della sabbiatura a ferro bianco SA 2 ½ o la spazzolatura fino a portare il ferro alla lucentezza metallica.

Caratteristiche:

Peso specifico a 23 ±3°C di 1.25 kg/l

Adesione su Fe/acciaio (test a strappo)  sabbiato SA 2 ½ ≥ 6 MPa

Adesione al cls (test a strappo) ≥ 3 MPa 100% coesiva.

Applicare la resina a pennello e se non immediatamente ricoperta con la malta da ripristino spolverare del sabbiolino di quarzo per migliorare la successiva adesione della malta al ferro.

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e la ditta produttrice certificata ISO 9001. Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali lavorazioni di preparazione, al m², €……….