Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex epofix sm

Fornitura e posa in opera di resina bicomponente colorata a base di epossi-poliamminica esente da solventi, caricata con inerti silicei per il rivestimento di supporti di natura cementizia per ottenere pavimentazioni antipolvere, impermeabili, resistenti a sollecitazioni meccaniche e agli attacchi chimici specie dei alcali tipo sandtex epofix sm o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il prodotto dovrà avere un residuo secco pari al 100%, una adesione su calcestruzzo, test a strappo,  ≥ 0.35 MPa, una resistenza a compressione ≥ 65 MPa, una resistenza a flessotrazione ≥ 22 MPa, un coefficiente di dilatazione termica lineare  ≥ 5,8x10-5°C-1 ed una resistenza all’abrasione (secondo ASTM C501) 1.800±100 Tabler index.

- Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica e la ditta produttrice certificata ISO 9001.

Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali lavorazioni di preparazione, al m², € …….