Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex fixbeton tx

Fornitura e posa in opera di un premiscelato cementizio per il ripristino del calcestruzzo e/o di murature miste pietra con la malta strutturale rinforzata con fibre sintetiche ed arricchita con inibitori di corrosione, a ritiro compensato, di forte adesione al supporto, impermeabile e con eccezionali resistenze meccaniche, buona durabilità anche in condizioni fortemente aggressive come le aree marine,  ai sali disgelanti, alle piogge acide cosi come sandtex fixbeton tx Classe R4 o prodotto di pari o di superiori caratteristiche. sandtex fixbeton tx potrà essere applicata sulle superfici verticali, sull’intradosso di mensole o soffitti e per la regolarizzazione di diaframmi con interposta rete di armatura, canali, dighe e gallerie con uno spessore massimo di 2 cm per mano e un consumo di 18 kg/m2/cm. Si dovrà prevedere una rete metallica elettrosaldata zincata per rivestimenti continui  con un  copriferro di  spessore di almeno 2 cm.  sandtex fixbeton tx dovrà essere applicato su un supporto adeguatamente preparato rimuovendo con mezzi adatti tutte le parti friabili o erose, le sostanze estranee al getto che possono compromettere l’aggrappo come polveri, grassi o altro.

Caratteristiche:

Resistenza alla compressione (28 gg) UNI EN 12190: ≥ 45 MPa valore tipico > 45 MPa

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542: ≥ 2.0 MPa  valore tipico 2.5 MPa

Impermeabilità all’acqua UNI EN 13057: ≤ 0,5 valore tipico  < 0,5

Contenuto di cloruri  UNI EN  1015 -17: ≤ 0,05 % valore tipico ≤ 0,05 %

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295 : dk <  calcestruzzo di riferimento tipo MC 0,45 a/c. Valore tipico / specifica   superata

Dimensione massima dell’inerte: 2 mm

Il prodotto dovrà essere applicato secondo le prescrizioni della scheda tecnica, il materiale marcato CE in sistema di attestazione 2+ e  la ditta produttrice certificata ISO 9001. Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali lavorazioni di preparazione, al m², €……….